VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 7/24

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Vizuálne pevnostne triedené smrekové (Picea abies) konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom z rastových oblastí Slovenskej republiky

- Zamýšľané použitie:

Na nosné prvky stavebných konštrukcií určené do podmienok použitia v chránenej expozícii, kde drevo nie je vystavené vplyvu poveternostných podmienok, na stavbe môže byť dodatočne ošetrené ochranným prostriedkom proti drevokazným hubám a drevokaznému hmyzu.

- Výrobca:

Píla Rosík, s.r.o., Strakovo 2155, 976 52 Čierny Balog, Slovenská republika

- Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

2+

- Harmonizovaná norma:

EN 14081-1: 2005 + A1: 2011

Notifikovaný subjekt:

LIGNOTESTING, a. s., Notifikovaná osoba č. 1478, Technická 5, 821 04 Bratislava 2, Slovenská republika

Certifikát č. 1478-CPR-0136

- Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti | Deklarované parametre |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakteristické hodnoty podľa EN 338 | Trieda pevnosti |  |  |
|  | C30 (S0) | C24 (SI) | C16 (SII) |
| Pevnosť v ohybe (N/mm2) | 30 | 24 | 16 |
| Pevnosť v tlaku rovnobežne (N/mm2) | 24 | 21 | 17 |
| Pevnosť v tlaku kolmo (N/mm2) | 2,7 | 2,5 | 2,2 |
| Pevnosť v ťahu rovnobežne (N/mm2) | 19 | 14,5 | 8,5 |
| Pevnosť v ťahu kolmo (N/mm2) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Pevnosť v šmyku (N/mm2) | 4,0 | 4,0 | 3,2 |
| Modul pružnosti rovnobežne (priemer) (N/mm2) | 12,0 | 11,0 | 8,0 |
| Modul pružnosti kolmo (priemer) (N/mm2) | 0,40 | 0,37 | 0,27 |
| Hustota (kg/m3) | 370 | 420 | 460 |
| Prirodzená trvanlivosť podľa EN 350 | Huby – trieda 4 Hmyz – trieda S Termity – trieda S |  |  |
| Reakcia na oheň | trieda D-s2, d0 |  |  |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ján Rosík

Čierny Balog, 10.7.2024